## Slide 1: Si mini-pad production for MPC-Ex (A pre-shower upgrade for PHENIX)
Y. Kwon
(Yonsei Univ.)

## Slide 2: FOCAL 2011-June
W/Si sandwich calorimeter --- Old history

## Slide 3: Calorimeter geometry & test setup
Preamp hybrid
7 vertical channels grouped (cost issue)
8 pad sensors
in one carrier board
Beam

## Slide 4: Energy distribution fits with Gaussian function (with highly suppressed low energy tail)
Beam energy resolution

Detector energy resolution
75(GeV) electron
at normal incidence

## Slide 5: Summary
Deposited energy distribution ~ Gaussian
Lateral shower containment in 5 x 5 pads
Good linearity
Energy resolution for electron
Longitudinal/Lateral shower development : Good agreement with simulation
Position resolution from pad : 2.1 mm
The detector performs as designed.
But not funded!

## Slide 6
6 inch fabrication line
8 inch fabrication line
R&D environment
300 cm2 ~ $ 500
What survived!

## Slide 7: MPC-EX
A new start, W/Si preshower upgrade

## Slide 8
Minipad Sensor for PHENIX MPC-Ex
MPC-Ex (Muon Piston Calorimeter Extension) is a pre-shower detector for the electromagnetic calorimeter called MPC(Muon Piston Calorimeter) of the experiment PHENIX. Minipad will be used as the active sensors in MPC-Ex to detect charged particles appearing in pre-shower, initial part of an electromagnetic shower. MPC-Ex will reconstruct π0 particles within its acceptance up to the momentum of 50 (GeV/c).

## Slide 9: What is Si sensor? (Sensor on Si wafer)

## Slide 10: What is Si sensor? (Diced sensor)

## Slide 11
FZ N- Wafer
Starting Material (FZ N- Wafer, > 5 kΩ.cm)
Thermal Oxidation: 900 nm
Front-Side PR Coating
Photo Mask(1); N-Channel Stop (Option)
Back-Side Oxide Wet-Etch
N-Ch. Stop (Option)
Oxide
PIN Process - Process flow
Notes: Printed Electronics 의 개요 및 시장성
Printed Electronics는 인쇄 전자소자를 칭하는것으로
종래의 고가의 포토리쏘 공정을 사용하여 미세패턴을 제작 하던 것을 프린팅 방법으로 구현하는 것입니다. 본 과제에서는 sub um 급 printed Si 전자소자를 개발하여 스마트 카드에 적용하고자 합니다.
이는 현재의 포토리쏘 공정에 비하여 40% 이상의 경비를 절감하며, 3D 인쇄기법을 적용하여 마스크 2장을 1장으로 줄이는 경우에는 약 70% 이상의 경비 절감을 얻을 수 있읍니다.
현재의 인쇄전자소자는 2022년경 2000억 불의 시장을 형성할 것으로 예측 되고 있으며,.경쟁력있는 신산업기술로 그림과 같이 증 가 하고 있읍니다.
향후 시장은 2027년 IC 부분은 1150억불로 보고되어 있으며, -, -, -,-,-억 불 입니다.
대량생산이 필요한 프린트 RFID Tag는 1000조 개의 생산이 이루어 지면 개당 0.01유로가 됩니다. 인쇄방법의
11

## Slide 12
FZ N- Wafer
POCl3 Doping: 900 ℃, Rs Target < 20 Ω.cm
Oxide Wet Etch: 100 nm
Thermal Oxidation: 900 ℃, 100 nm (N+ Side Target=300 nm)
High Temperature Drive-in (Option)
N-Ch. Stop (Option)
N+
N+
Oxide
Process flow
Notes: Printed Electronics 의 개요 및 시장성
Printed Electronics는 인쇄 전자소자를 칭하는것으로
종래의 고가의 포토리쏘 공정을 사용하여 미세패턴을 제작 하던 것을 프린팅 방법으로 구현하는 것입니다. 본 과제에서는 sub um 급 printed Si 전자소자를 개발하여 스마트 카드에 적용하고자 합니다.
이는 현재의 포토리쏘 공정에 비하여 40% 이상의 경비를 절감하며, 3D 인쇄기법을 적용하여 마스크 2장을 1장으로 줄이는 경우에는 약 70% 이상의 경비 절감을 얻을 수 있읍니다.
현재의 인쇄전자소자는 2022년경 2000억 불의 시장을 형성할 것으로 예측 되고 있으며,.경쟁력있는 신산업기술로 그림과 같이 증 가 하고 있읍니다.
향후 시장은 2027년 IC 부분은 1150억불로 보고되어 있으며, -, -, -,-,-억 불 입니다.
대량생산이 필요한 프린트 RFID Tag는 1000조 개의 생산이 이루어 지면 개당 0.01유로가 됩니다. 인쇄방법의
12

## Slide 13
FZ N- Wafer
Photo Mask(2); P+ Active
Oxide Dry & Wet Etch/PR Strip
Buffer Oxidation: 850 ℃, 20 nm
Active Ion Implantation: B11, 80 keV, 1×1015 cm-2
Annealing: 900 ℃, 170 min
N-Ch. Stop (Option)
N+
N+
Guardring
Active Area
Oxide
P+
P+
P+
Process flow
Notes: Printed Electronics 의 개요 및 시장성
Printed Electronics는 인쇄 전자소자를 칭하는것으로
종래의 고가의 포토리쏘 공정을 사용하여 미세패턴을 제작 하던 것을 프린팅 방법으로 구현하는 것입니다. 본 과제에서는 sub um 급 printed Si 전자소자를 개발하여 스마트 카드에 적용하고자 합니다.
이는 현재의 포토리쏘 공정에 비하여 40% 이상의 경비를 절감하며, 3D 인쇄기법을 적용하여 마스크 2장을 1장으로 줄이는 경우에는 약 70% 이상의 경비 절감을 얻을 수 있읍니다.
현재의 인쇄전자소자는 2022년경 2000억 불의 시장을 형성할 것으로 예측 되고 있으며,.경쟁력있는 신산업기술로 그림과 같이 증 가 하고 있읍니다.
향후 시장은 2027년 IC 부분은 1150억불로 보고되어 있으며, -, -, -,-,-억 불 입니다.
대량생산이 필요한 프린트 RFID Tag는 1000조 개의 생산이 이루어 지면 개당 0.01유로가 됩니다. 인쇄방법의
13

## Slide 14
FZ N- Wafer
Metal Deposition: TiW/Ai-1%Si/TiW=70/800/100 nm
Photo Mask(2); Metal
Metal Etch/PR Strip
N-Ch. Stop (Option)
N+
N+
Guardring
Active Area
Oxide
P+
P+
P+
Metal
Process flow
Notes: Printed Electronics 의 개요 및 시장성
Printed Electronics는 인쇄 전자소자를 칭하는것으로
종래의 고가의 포토리쏘 공정을 사용하여 미세패턴을 제작 하던 것을 프린팅 방법으로 구현하는 것입니다. 본 과제에서는 sub um 급 printed Si 전자소자를 개발하여 스마트 카드에 적용하고자 합니다.
이는 현재의 포토리쏘 공정에 비하여 40% 이상의 경비를 절감하며, 3D 인쇄기법을 적용하여 마스크 2장을 1장으로 줄이는 경우에는 약 70% 이상의 경비 절감을 얻을 수 있읍니다.
현재의 인쇄전자소자는 2022년경 2000억 불의 시장을 형성할 것으로 예측 되고 있으며,.경쟁력있는 신산업기술로 그림과 같이 증 가 하고 있읍니다.
향후 시장은 2027년 IC 부분은 1150억불로 보고되어 있으며, -, -, -,-,-억 불 입니다.
대량생산이 필요한 프린트 RFID Tag는 1000조 개의 생산이 이루어 지면 개당 0.01유로가 됩니다. 인쇄방법의
14

## Slide 15
FZ N- Wafer
PE-CVD Oxide Deposition: 1,000 nm
Photo Mask(3); Pad
Oxide & TiW Dry Etch/PR Strip
N-Ch. Stop (Option)
N+
N+
Guardring
Active Area
Oxide
P+
P+
P+
Metal
PE-Oxide
Pad Area
Process flow
Notes: Printed Electronics 의 개요 및 시장성
Printed Electronics는 인쇄 전자소자를 칭하는것으로
종래의 고가의 포토리쏘 공정을 사용하여 미세패턴을 제작 하던 것을 프린팅 방법으로 구현하는 것입니다. 본 과제에서는 sub um 급 printed Si 전자소자를 개발하여 스마트 카드에 적용하고자 합니다.
이는 현재의 포토리쏘 공정에 비하여 40% 이상의 경비를 절감하며, 3D 인쇄기법을 적용하여 마스크 2장을 1장으로 줄이는 경우에는 약 70% 이상의 경비 절감을 얻을 수 있읍니다.
현재의 인쇄전자소자는 2022년경 2000억 불의 시장을 형성할 것으로 예측 되고 있으며,.경쟁력있는 신산업기술로 그림과 같이 증 가 하고 있읍니다.
향후 시장은 2027년 IC 부분은 1150억불로 보고되어 있으며, -, -, -,-,-억 불 입니다.
대량생산이 필요한 프린트 RFID Tag는 1000조 개의 생산이 이루어 지면 개당 0.01유로가 됩니다. 인쇄방법의
15

## Slide 16
FZ N- Wafer
Front-Side PR Coating
Back-Side Oxide Wet Etch/PR Strip
Back-Side Metal Deposition: Al-1%Si=1,000 nm
Alloy: N2/H2. 420 ℃, 30 min
N-Ch. Stop (Option)
N+
N+
Guardring
Active Area
Oxide
P+
P+
P+
Metal
PE-Oxide
Pad Area
Metal
Process flow
Notes: Printed Electronics 의 개요 및 시장성
Printed Electronics는 인쇄 전자소자를 칭하는것으로
종래의 고가의 포토리쏘 공정을 사용하여 미세패턴을 제작 하던 것을 프린팅 방법으로 구현하는 것입니다. 본 과제에서는 sub um 급 printed Si 전자소자를 개발하여 스마트 카드에 적용하고자 합니다.
이는 현재의 포토리쏘 공정에 비하여 40% 이상의 경비를 절감하며, 3D 인쇄기법을 적용하여 마스크 2장을 1장으로 줄이는 경우에는 약 70% 이상의 경비 절감을 얻을 수 있읍니다.
현재의 인쇄전자소자는 2022년경 2000억 불의 시장을 형성할 것으로 예측 되고 있으며,.경쟁력있는 신산업기술로 그림과 같이 증 가 하고 있읍니다.
향후 시장은 2027년 IC 부분은 1150억불로 보고되어 있으며, -, -, -,-,-억 불 입니다.
대량생산이 필요한 프린트 RFID Tag는 1000조 개의 생산이 이루어 지면 개당 0.01유로가 됩니다. 인쇄방법의
16

## Slide 17
FZ N- Wafer
Wafer Dicing
N-Ch. Stop (Option)
N+
N+
Guardring
Active Area
Oxide
P+
P+
P+
Metal
PE-Oxide
Pad Area
Metal
Process flow
Notes: Printed Electronics 의 개요 및 시장성
Printed Electronics는 인쇄 전자소자를 칭하는것으로
종래의 고가의 포토리쏘 공정을 사용하여 미세패턴을 제작 하던 것을 프린팅 방법으로 구현하는 것입니다. 본 과제에서는 sub um 급 printed Si 전자소자를 개발하여 스마트 카드에 적용하고자 합니다.
이는 현재의 포토리쏘 공정에 비하여 40% 이상의 경비를 절감하며, 3D 인쇄기법을 적용하여 마스크 2장을 1장으로 줄이는 경우에는 약 70% 이상의 경비 절감을 얻을 수 있읍니다.
현재의 인쇄전자소자는 2022년경 2000억 불의 시장을 형성할 것으로 예측 되고 있으며,.경쟁력있는 신산업기술로 그림과 같이 증 가 하고 있읍니다.
향후 시장은 2027년 IC 부분은 1150억불로 보고되어 있으며, -, -, -,-,-억 불 입니다.
대량생산이 필요한 프린트 RFID Tag는 1000조 개의 생산이 이루어 지면 개당 0.01유로가 됩니다. 인쇄방법의
17

## Slide 18: Actual process sheet

## Slide 19: Actual masks (passivation)

## Slide 20: Issue with metal etching
Etched metal region : Clean
(test pattern area to check
metal pattern)
Metal spot
(We checked the spot is real
and of varying size ~ a few
Micron typical)
5 
5 
75
35

## Slide 21: Fabrication & Delivery

## Slide 22
Sensor Classification
GRADE | STANDARD | NOTE
A | ~1 A leakage for 60V | .
B | 1~10 A | .
C | Over 10A | Broken or Short
Reverse bias I-V
표 2.1 I-V 측정으로 60V bias에서 leakage current
에 따른 센서 등급표

## Slide 23
A Grade Sensor
그림 2.9 I-V curve : Guard ring(좌), Main pattern(우)
Main pattern 에서 leakage current 기준으로 A Grade

## Slide 24: Sensor Documentation
Chart: 
| A & B | C & D | E & F
C | 48 | 23 | 13
B | 16 | 22 | 13
A | 32 | 51 | 70
표 2.3 A부터 F까지 set sensor 의 등급비율표. 각각 24장
Final sensor yield ~ 75%

## Slide 25: Dahee in sensor test at Unitech
Where’s Seyong?

## Slide 26: R & D
Yes, there was R&D with BNL instrumentation.

## Slide 27
2
Concept of Novel GRS
A segmented, low-dose (a few times of 1012/cm2) n+-implant on near GRS can remove the detector oxide-property dependence with lower E-field
Segmented, low-dose n+-implant
Lower E-fields

## Slide 28: Two publications from R&D and more efforts in progress

## Slide 30
To be published around Dec. 15

## Slide 31: Sensors will work OK for the expected neutron fluence.

## Slide 32: Clue for next generation R&D (Guardringless Si sensor?)

## Slide 33
Comparison between 2D (planar) and 3D detectors
+
+
+
+
+
+
p+
n+
n+
p+
p+
p+
p+
p+
n+
p+
n+
d
Thickness
C
Electrode
spacing
C
2D (planar) detector
Conventional 3D-column electrode detector
(S. Parker, et al)
Electrodes are planar (2D) ion implants (<1 µm deep)
Electrodes are vertically (3D) etched and doped columns (100’s µm deep)
C =d full depletion voltage Vfd depends on detector thickness d
C is decoupled from d
full depletion voltage Vfd is independent of detector thickness d
Vfd can be too large for large d (>1mm) or after heavy radiation
Vfd can be small if C is made small (<100 m)

## Slide 34: YONSEI BIO-IT Micro Fab.

## Slide 35: Summary
As of Nov. 2nd, 2014,
We delivered 481 good Si Mini-Pad sensors to our colleagues, and the delivered sensors are being integrated into the MPC-EX detector.
Simple math to show the scale of exercise :
Stability of all sensors was tested for 2 hours at the bias of 60(V), twice full depletion voltage. 2 hours/sensor * 481 sensors = 40 days

## Slide 36: Prospect?
Analysis : Dr. S. H. Lim is working on shower reconstruction. Various wild trials are under progress. Stay tuned! 
Extension of R&D : Increased R&D network and facility. Yes, of course, we can make Si sensors effectively.

## Slide 37: Exclusive diffractive process at RHIC & Roman Pot

## Slide 39: Roman Pot?

## Slide 40: Focus so far at RHIC = EIC

## Slide 41: -A & -p physics

## Slide 42
STAR UPC program (-A dominated?)

## Slide 43: HERA MEASUREMENT
A report from H. Kowalski, L. Motyka, and G. Watt
Phys. Rev. D74, 074016

## Slide 44: Dipole model
V  real photon : Deeply virtual Compton scattering